煤中不同变质程度镜质组与煤种之间大致关系

| 大致典型煤种 | 褐煤 | 长焰煤 | 气煤 | 1/3焦煤 | 肥煤 | 焦煤 | 瘦煤 | 贫瘦煤 | 贫煤 | 无烟煤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re | <0.47 | 0.47-0.58 | 0.58-0.75 | 0.75-0.9 | 0.9-1.13 | 1.13-1.53 | 1.53-1.7 | 1.7-1.9 | 1.9-2.35 | >2.35 |

煤中不同变质程度镜质组与焦炭光学组织之间大致衍变关系

| 焦炭光学组织 | 相应的镜质组变质程度 |
| --- | --- |
| 各向同性 | 镜质组反射率＜0.75% |
| 镶嵌结构 | 镜质组反射率0.75～1.5% |
| 纤维状结构 | 镜质组反射率1.1～1.6% |
| 片状结构 | 镜质组反射率1.4～2.0% |
| 基础各向异性 | 镜质组反射率＞2.0% |